附件二：

焊接材料、机械台班相关参数

市政工程消耗量标准（征求意见稿）中凡涉及到氧乙炔切割、焊接，手工电弧焊接，氩弧焊接，埋弧焊接等工序内容，各种材料比例及焊接台班产量，参照下列参数计算。

一、各种焊接方法材料配比

# 1.手工钨极气体保护焊：焊丝、氩气、铈钨棒比例

| 名称 | 比 例 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 焊丝：氩气 | 1：2.8 | kg：m3 |
| 氩气：铈钨棒 | 1：2 | m3：g |

2.熔化极二氧化碳气体保护焊：焊丝、气体比例

| 项目名称 | 材质 | 焊丝(kg) | 二氧化碳气体(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔化极二氧化碳气体保护焊 | 碳钢、合金钢、不锈钢 | 1 | 0.53 |

3.埋弧自动焊：焊丝、埋弧焊剂比例

| 项目名称 | 焊丝(kg) | 埋弧焊剂(kg) |
| --- | --- | --- |
| 埋弧自动焊 | 1 | 0.5 |

4. 氧气：乙炔气比例

| 名称 | 氧气(m3) | 乙炔气(kg) |
| --- | --- | --- |
| 氧乙炔焊接 | 2.6 | 1 |
| 氧乙炔切割 | 3 | 1 |

5.气电立焊:焊丝、二氧化碳气体比例

| 名称 | 焊丝(kg) | 二氧化碳气体(m3) |
| --- | --- | --- |
| 气电立焊 | 1 | 0.5 |

二、板材、型材焊接焊

1、手工电弧焊：电焊机台班产量

单位：kg/台班

| 板厚（mm） | 碳钢 | 合金钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| δ6～50 | 4.86～12.00 | 4.23～10.43 | 3.74～9.23 |

2、手工氩弧焊接：氩弧焊机台班产量

单位：kg/台班

| 板厚（mm） | 碳钢 | 合金钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| δ3～10 | 0.9～1.3 | 0.86～1.24 | 0.78～1.13 |

3、气电立焊：焊机台班产量

单位：kg/台班

| 板厚（mm） | 碳钢 | 合金钢 |
| --- | --- | --- |
| 816～40 | 21.53～21.98 | 18.72～19.11 |

4.埋弧自动焊

自动埋弧焊机台班产量

单位：kg/台班

| 板厚（mm） | 碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- |
| δ4～7 | 6.60～11.55 | 4.42～7.74 |
| δ8～14 | 12.38～15.62 | 8.29～10.47 |
| δ16～20 | 17.38～23.36 | 11.64～15.65 |

三、管材焊接

1.手工电弧焊：电弧焊机台班产量

单位：kg/台班

| 材质 | 管道壁厚（mm） |
| --- | --- |
|  | δ≤6.0 | δ7.0～18 | δ20～34 | δ36～50 |
| 碳钢管 | 1.00～2.6 | 3.2～8.2 | 8.8～10.5 | 10.6～11.5 |
| 不锈钢管 | 0.70～2.1 | 2.45～5.74 | 6.16～7.35 | 7.42～2.1 |

2.手工氩弧焊：氩弧焊机台班产量

单位：kg/台班

| 材质 | 管道壁厚（mm） |
| --- | --- |
|  | δ≤5.0 | δ4.0～12 |
| 碳钢管 | 0.43～1.03 | 1.1～1.26 |
| 不锈钢管 | 0.37～0.88 | 0.94～1.07 |

3.埋弧自动焊：自动埋弧焊机台班产量

单位：kg/台班

| 材质 | 管道壁厚（mm） |
| --- | --- |
|  | δ≤10 | δ12～20 |
| 碳钢管 | 5.25～13.46 | 14.49～15.75 |